ТУ на оцилиндрованное бревно
со стандартным пазом Д 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320 из леса естественной влажности (сосна/ель).

| № п/п | Контролируемый параметр | Допуск |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр, D | ± 2 мм, см рис.1 |
|  | Длина бревна | В зависимости от спецификации |
|  | Глубина выборки паза, H | В зависимости от диаметра |
|  | Ширина паза, А | ± 3,0 мм |
|  | Кривизна бревна | 1,0 % от длины бревна. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхностях изделия, по всей окружности изделия, см.рис.3 |
|  | Размеры чаш | В зависимости от диаметра бревна 0÷+3,0 мм. |
|  | Размер между чашами (по осям) | Оси чашек (Х) должны перекрещиваться с продольной осью бревна (У) под углом 90 градусов (см.рис. 2). Не допускается отклонение чашек более чем на 3 градуса. Оси чашек должны быть параллельны плоскости, определенной ребрами теплового замка (Q). Вышеуказанные расстояния должны быть равны между собой (см.рис.2). Не допускается отклонение между ними более чем на 3мм. |
|  | Размер по торцам | 0÷+3,0 мм |
|  | Шероховатость поверхности | Повышенная только у сучков |
|  | Трещины | На видимых поверхностях* допускаются вызванные естественной усушкой древесины. |
|  | Повреждения от насекомых (короеды и т.п.) | Не допускаются. |
|  | Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырвы) | Допускаются на видимых и скрытых поверхностях, вызванные при погрузочно – разгрузочных работах, сборке, транспортировке. (глубина не более 1 см.) |
|  | Обзол (зачищенный) | Допускается на скрытых поверхностях. На видимых поверхностях допускается в размере 3,0 % от общей площади изделия (бревна). |
|  | Гниль | Не допускается. |
|  | Сучки и пасынок, все разновидности | Допускаются. |
|  | Табачные сучки | Допускаются диаметром не более 5 см. |
|  | Сучки с вкраплениями коры | Допускаются при условии, что они не ухудшают внешний вид бревна. |
|  | Смолистые вкрапления (смоленой карман) | Допускаются |
|  | Синева | Не допускается на оставленных видимых поверхностях в зимний период. Допускается в осенне-летний период, что вызвано естественным процессом выхода влаги из древесины. |
|  | Цветовые дефекты | Допускаются загрязнения, вызванные работами при погрузке – разгрузке и сборке дома. Естественное изменение цвета допускается. |
|  | Пороки древесины | В оцилиндрованных бревнах допускаются все пороки, относящиеся к строению древесины. |
|  | Влажность | Влажность оцилиндрованных бревен рассматривается как естественная (не нормируется). |
|  | Продольные размеры | Не допускается отклонение продольных размеров оцилиндрованных бревен (L) более чем на 5 мм. |
|  | Продольная геометрия | В период поставки и сборки бревна не допускается нарушение продольной геометрии оцилиндрованных бревен (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости (Q). При этом оцилиндрованное бревно укладывается на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры (G) между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит бревно. Зазоры не должны превышать 0,5% от длины оцилиндрованного бревна (см.рис.1,3). Допускаются изменения в продольной геометрии бревна в период усадки\усушки бревна. |
|  | Маркировка | Каждое оцилиндрованное бревно должно иметь маркировку, соответствующую спецификации. |

*под видимыми поверхностями подразумеваются поверхности, находящиеся на наружной части бревна и поверхности, видимые в жилых помещениях.

При хранении - Оцилиндрованные бревна должны складироваться в рядовые штабеля, в качестве прокладок необходимо использовать материал толщиной не менее 25мм.

Перед укладкой оцилиндрованных бревен в штабеля для длительного хранения

материал необходимо обработать антисептирующими составами.

АНТИСЕПТИРОВАНИЕ:  Adolit BS 2 (РЕММЕРС Германия)  бесцветный

концентрат временного действия для профилактической защиты древесины от синевы и плесени.  Применяется при  температуре не ниже +5С0.

Рис.1                         Рис.2                                            Рис.3

Машина для погрузки продукции должна быть тентованная, съемный верх, задняя планка съемная.  ПОГРУЗКА кран-балкой (верхняя).

ЗАКАЗЧИК  ОЗНАКОМЛЕН   ____________________________/___________/

«__» ноября 2014г.